소규모건축구조기준 조적식구조(KDS 41 90 34) ALC구조 반영

신ㆍ구조문 대비표

2019. 04.

KDS 41 90 34 소규모건축구조기준 조적식구조

항

현행

개정(안)

근거 / 사유

목차

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	1

1.4 용어의 정의	1

1.5 기호의 정의	1

1.6 설계도서	1

2. 조사 및 계획	2

3. 재료	2

3.1 벽돌	2

3.2 콘크리트 및 철근	2

3.3 줄눈	2

4. 설계	2

4.1 벽체	2

4.2 슬래브	3

4.3 공간쌓기	3

4.4 부재설계 상세	3

1. 일반사항	1

1.1 목적	1

1.2 적용범위	1

1.3 참고기준	1

1.4 용어의 정의	1

1.5 기호의 정의	1

1.6 설계도서	1

2. 조사 및 계획	2

3. 재료	2

3.1 조적재료	2

3.2 콘크리트 및 철근	3

3.3 줄눈	3

4. 설계	3

4.1 벽체	3

4.2 슬래브	4

4.3 공간쌓기	19

4.4 부재설계 상세	19

[수정] ALC구조 내용 추가로 목차의 쪽 번호 변경

1.2 적용범위

1.2 적용범위

(1) 소규모 조적식구조 건축물의 구조설계는 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준을 따른다. 단, 이 기준에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 기준에서 제시하는 기준에 따라 설계할 수 있다.

(2) 소규모 조적식구조는 벽돌을 사용하는 구조에 적용한다.

1.2 적용범위

(1) 소규모 조적식구조 건축물의 구조설계는 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준을 따른다. 단, 이 기준에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 기준에서 제시하는 기준에 따라 설계할 수 있다.

(2) 소규모 조적식구조는 벽돌 및 고온고압증기양생기포콘크리트 (Autoclaved lightweight concrete, 이하 ALC)를 사용하는 구조에 적용한다. 단, ALC 구조는 소규모 주거용 건축물에만 적용한다. 다른 용도의 건축물은 구조안전성 검토를 하여야 한다.

[수정] ALC 구조 내용 추가

3.1

3.1 벽돌

(1) 사용 벽돌은 표 3.1-1과 같이 KS F 4004 기준이 정한 압축강도 및 기타 성능 이상의 것을 사용하여야 한다.

표 3.1-1 벽돌의 종류에 따른 품질 기준1)

구분	기건 비중	압축강도 (N/mm²)	흡수율 (%)	사용
1종 벽돌	-	13 이상	7 이하	옥외 또는 내력 구조
2종 벽돌	-	8 이상	13 이하	옥내의 비내력 구조
주 1) KS F 4004 콘크리트 벽돌 <표 1>을 인용한 것임.

3.1 조적재료

3.1.1 벽돌

(1) 사용 벽돌은 표 3.1-1과 같이 KS F 4004 기준이 정한 압축강도 및 기타 성능 이상의 것을 사용하여야 한다.

표 3.1-1 벽돌의 종류에 따른 품질 기준1)

구분	기건 비중	압축강도 (N/mm²)	흡수율 (%)	사용
1종 벽돌	-	13 이상	7 이하	옥외 또는 내력 구조
2종 벽돌	-	8 이상	13 이하	옥내의 비내력 구조
주 1) KS F 4004 콘크리트 벽돌 <표 1>을 인용한 것임.

3.1.2 ALC 블록 및 패널

(1) ALC 블록과 패널의 설계기준 압축강도와 비중범위는 표 3.1-2를 만족하여야 한다.

표 3.1-2 ALC 블록 및 패널의 설계기준압축강도

구분	설계기준압축강도 (fALC, MPa)	비중범위	비고
ALC-2	2.0	0.25~0.45
ALC-3	3.0	0.35~0.55
ALC-4	4.0	0.45~0.65
ALC-5	5.0	0.55~0.65
ALC-6	6.0	0.65~0.75

(2) ALC 블록의 크기는 표 3.1-3, 블록 및 패널의 허용오차는 표 3.1-4를 만족하여야 한다.

표 3.1-3 ALC 블록의 크기

ALC 개체 형태	두께 (mm)	높이 (mm)	길이 (mm)
표준블록	50~400	200~400	600
점보블록	100~400	400~600	600~1000

표 3.1-4 ALC 블록 및 패널의 허용오차

구분	두께 (mm)	높이 (폭) (mm)	길이 (mm)
블록	±2.0	+1.0~-3.0	+1.0~-3.0
패널	±2.0	+1.0~-3.0	±5.0

(3) ALC 블록과 패널은 구조내력에 문제가 발생할 수 있는 균열, 결함, 비틀림이 없어야 한다.

[수정] ALC 구조 내용 추가에 따라 번호체계, 내용 등 수정

3.3 줄눈

3.3 줄눈

줄눈은 시멘트모르타르 사용해야하며 시멘트중량은 모래중량의 1/3을 넘어야 한다.

3.3 줄눈

(1) 벽돌용 줄눈은 시멘트모르타르 사용해야하며 시멘트중량은 모래중량의 1/3을 넘어야 한다.

(2) ALC 블록 조적용 모르타르는 다음 표 3.3-1의 성능을 만족하여야 한다.

표 3.3-1 ALC 블록 조적용 모르타르의 성능 기준

항목	성능
압축강도(28일)	15.0MPa 이상
휨부착강도(28일)	0.6MPa 이상

4.1 벽체

4.1 벽체

(1) 건축물의 각층의 건축물의 길이방향 또는 너비방향의 조적식구조인 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80 m²를 넘을 수 없다.

4.1 벽체

4.1.1 벽돌벽

(1) 건축물의 각층의 건축물의 길이방향 또는 너비방향의 조적식구조인 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80 m²를 넘을 수 없다.

[수정] ALC구조 추가로 번호체계 변경

4.1.2 ALC 벽체

(1) 건축물 각층의 길이방향 또는 너비방향의 ALC 내력벽으로 둘러싸인 각 실의 바닥면적은 60m²를 넘을 수 없다.

(2) 내력벽 두께는 200㎜ 이상이어야 한다.

(3) 내력벽의 수평방향  길이는 벽 두께에 대한 벽체의 순 횡지지 길이 비가 20 이하이어야 한다.

(4) 각 방향  내력벽의 최소 벽율은 표 4.1-2이상이어야 한다. 단 1층으로 연결되지 않은 2층 벽체는 벽율 계산에서 제외한다.

표 4.1-2 ALC 벽체의 최소 벽율

층수	층바닥면적
	60 ㎡ 미만	60 ㎡ 이상
1층	0.084	0.072
2층	0.075	0.064

(5) 건물 평면에서 내력벽의 배치는 다음  조건을 만족하여야 한다.

① 내력벽은 건물 평면에서 가로, 세로 각 방향으로 2개 이상 배치하여야 하며, 평면상 가급적 대칭으로 배치한다.

② 각 방향  내력벽의 총 길이는 건물 평면 장변길이의 50% 이상이어야 한다. 이 경우 개구부의 길이 및 길이 1.0m 미만 벽체는 내력벽의 길이의 산정에서 제외한다.

③ 내력벽으로 지지되는 슬래브의 장변과 단변의 비는 4:1 이하이어야 한다.

④ 2층 구조벽은 1층 구조벽과 연속되어야 한다.

[추가] ALC구조 내용 추가

4.2 슬래브

4.2 슬래브

콘크리트 슬래브의 설계는 KDS 41 90 30(4.4)에 따른다. 슬래브의 두께 및 배근은 표 4.2-1에 따른다.

4.2 슬래브

4.2.1 콘크리트 슬래브

콘크리트 슬래브의 설계는 KDS 41 90 30(4.4)에 따른다. 슬래브의 두께 및 배근은 표 4.2-1에 따른다.

[수정] ALC구조 추가로 번호체계 변경

4.2.2 ALC 슬래브

(1) ALC 슬래브의 두께 및 배근은 표 4.2-2를 따른다. 배근 방법은 다음 원칙을 따라야 하며 그림 4.2-1과 같다.

① 주근은 등간격으로 상하부 동일하게 배치한다.

② 단부의 횡근은 길이방향 슬래브 두께 2배 이내에 등간격으로 상하부 동일하게 배치한다.

③ 중앙부의 횡근은 단부 횡근 범위를 제외한 중앙부에 등간격으로 상하부 동일하게 배치한다.

(2) ALC 슬래브 주근 방향으로 재하되는 비내력벽은  두께 100mm 이하, 높이 3.0m 이하이어야 하며 비내력벽 하부에 ALC 보를 사용하여 보강하여야 한다. 보의 크기 및 배근은 표 4.2-3에 따르며, 배근방법은 그림 4.4-7을 적용한다.

(3) 4.2.2(2)에 규정된 조건을 어긋나는 벽체의 경우 구조안전성 검토를 하여야 한다.

표 4.2-2 ALC 슬래브 두께 및 배근

(표 크기가 매우 커서 생략 6~17페이지 참고)

표 4.2-3 ALC 보의 크기 및 배근

크기	배근
	표피철근	하부철근	스터럽(L1)	스터럽(L2)
200×400 mm	4-Φ8	7-Φ8	Φ6@200	Φ6@50
		5-Φ9
		5-Φ10
*하부철근 직경은 Ф8~Ф10 중 택일하여 사용한다.

그림 4.2-1 슬래브 배근 방법

(4) 슬래브 패널의 폭은 300mm 이상을 사용하여야 한다. 슬래브 패널에 배근되는 철근의 개수는 슬래브 패널 폭을 600mm로 나눈 값에 표 4.2-2의 배근된 철근 개수를 곱하여 나온 숫자를 올림하여 사용하여야 한다. 이때 단부 및 중앙부의 횡근은 표 4.2-2를 적용한다. 단, 슬래브 패널에 배근되는 주근의 개수는 상하부 각각 2개 이상이어야 한다.

(5) 슬래브 패널은 벽체에 주근 방향으로 70mm 이상 지지되어야 한다.

(6) 슬래브 패널과 패널 사이에는 그림 4.2-2와 같이 주근방향으로 1-D10 철근을 보강하고 28일 압축강도가 24MPa 이상의 콘크리트 혹은 모르타르로 충전하여야 한다. 보강된 철근은 피복이 20mm 이상 확보되어야 한다.

(7) 슬래브 패널과 패널 사이에 배근된 철근은 테두리보에 300mm 이상 정착되어야 하며 수평으로 정착할 수 있다.

그림 4.2-2 외벽부의 접합상세

(8) 지붕 슬래브 패널의 경사도가 1 : 2 이상인 경우 단부 요철형 패널을 적용할 수 있다.

(9) 이 기준에 규정되지 않은 지붕과 바닥 슬래브의 설계는 구조전문가가 구조적 안전성을 검토한 경우 적용할 수 있다.

[추가] ALC구조 내용 추가

4.3 공간쌓기

4.3 공간쌓기

공간쌓기를 하는 경우에는 1.0B 내측벽체만 내력벽으로 간주한다. 단, 녹슬지 않는 재질의 연결철물을 사용하여 수직거리 400 ㎜, 수평거리 900 ㎜ 이하의 간격으로 내측과 외측 벽체를 서로 긴결하는 경우 내외 벽체 두께를 합한 값을 벽체의 두께로 인정할 수 있다.

4.3 공간쌓기

4.3.1 벽돌벽

공간쌓기를 하는 경우에는 1.0B 내측벽체만 내력벽으로 간주한다. 단, 녹슬지 않는 재질의 연결철물을 사용하여 수직거리 400 ㎜, 수평거리 900 ㎜ 이하의 간격으로 내측과 외측 벽체를 서로 긴결하는 경우 내외 벽체 두께를 합한 값을 벽체의 두께로 인정할 수 있다.

[수정] ALC구조 추가로 번호체계 변경

4.3.2 ALC 벽체

ALC 블록 공간쌓기를 하는 경우 내벽의 두께는 표 4.4-5 벽체의 최소 두께를 만족하여야 한다. 내벽과 외벽은 녹슬지 않는 재질의 연결철물을 사용하여 수직거리 600mm, 수평거리 1200mm 이하의 간격으로 내측과 외측 벽체를 서로 긴결하여야 한다.

[추가] ALC구조 내용 추가

4.4 부재설계 상세

4.4 부재설계 상세

4.4.1 보

모든 내력벽 상부에는 슬래브와 일체화된 폭 200 ㎜, 높이400 ㎜이상의 콘크리트 보를 설치하여야 하며 그림 4.4-1 예시를 사용할 수 있다.

4.4 부재설계 상세

4.4.1 벽돌 구조

4.4.1.1 보

모든 내력벽 상부에는 슬래브와 일체화된 폭 200 ㎜, 높이400 ㎜이상의 콘크리트 보를 설치하여야 하며 그림 4.4-1 예시를 사용할 수 있다.

[수정] ALC구조 추가로 번호체계 변경

4.4.2 개구부 인방보

4.4.2 개구부 인방보

상부에 아치 또는 코오벨을 설치하지 않은 개구부에는 콘크리트 또는 강재 인방보를 설치하여야 한다. 그림 4.4-2와 같이 인방보의 최소 걸침길이는 200 ㎜ 이상이어야 하며, 폭은 200 ㎜이상, 춤은 개구부 폭의 1/10 이상, 200 ㎜이상이어야 한다. 콘크리트 인방보는 그림 4.4-3의 예시를 사용할 수 있다.

4.4.1.2 개구부 인방보

상부에 아치 또는 코오벨을 설치하지 않은 개구부에는 콘크리트 또는 강재 인방보를 설치하여야 한다. 그림 4.4-2와 같이 인방보의 최소 걸침길이는 200 ㎜ 이상이어야 하며, 폭은 200 ㎜이상, 춤은 개구부 폭의 1/10 이상, 200 ㎜이상이어야 한다. 콘크리트 인방보는 그림 4.4-3의 예시를 사용할 수 있다.

4.4.3 기초

4.4.3 기초

(1) 조적식구조의 내력벽에 대한 기초는 연속 줄기초로 하여야 한다.

4.4.1.3 기초

(1) 조적식구조의 내력벽에 대한 기초는 연속 줄기초로 하여야 한다.

4.4.2 ALC 구조

4.4.2.1 테두리보

(1) 벽체의 상부에는 테두리보를 설치하여야 한다.

(2) 테두리보의 크기는 폭 70mm 이상, 깊이는 슬래브패널 두께 이상이어야 한다.

(3) 테두리보에는 D16 철근이 상·하로 각 1개 이상 배근되어야 하며 28일 압축강도가 24MPa 이상의 콘크리트나 모르타르로 충전하여야 한다.

4.4.2.2 인방보

(1) 벽체 개구부의 상부에는 그림 4.4-6의  L1에 적합한 인방보를 설치하여야 한다.

(2) 인방보의 크기 및 배근은 표 4.4-2를 따라야 하며 인방보의 최소 걸침길이(L2)는 표 4.4-3을 따라야 한다.

(3) 인방보의 배근 방법은 그림 4.4-7을 따른다.

표 4.4-2 개구부 폭에 따른 인방보의 높이 배근표

(표 크기가 매우 커서 생략 24~26페이지 참고)

그림 4.4-6 인방보 설치

표 4.4-3 인방보의 최소 걸침길이 (L2)

개구부의 폭 (mm)	2,000 미만	2,000 이상 3,000 미만	3,000 이상
최소 걸침길이 (mm)	200	300	400

그림 4.4-7 인방보의 배근 방법

4.4.2.3 1층과 연속되지 않는 2층 벽체를 지지하는 보

(1) 1층과 연속되지 않는 2층 벽체(이하 불연속 벽체)를 지지하는 보는 표 4.4-4에서 제시하는 H형강(이하 보강용 H형강)으로 보강하여야 한다.

(2) 불연속 벽체 하부 보강용 H형강은 2층 슬래브 하중을 지지하지 않도록 슬래브 패널을 연속 벽체 방향으로 배치하고 방향전환이 불가능한 경우 표 4.4-4의 분담폭을 계산하여 보강용 H형강을 결정하여야한다.

표 4.4-4 보강용 H형강의 허용경간 (m)

철골보 부재 (H형강 단면치수)	2층 및 지붕층 슬래브 지지
	분담폭 (B)
	3.0	4.0	5.0	6.0
H-294×200×8×12	4.5	4.0	3.5	3.0
H-294×302×12×12	5.0	4.5	4.0	3.5
H-300×300×8×12	5.5	5.0	4.5	4.0
* 분담폭은 2층 슬래브 분담폭과 지붕층 슬래브 분담폭을 합하여 계산한다.

(3) 보강용 H형강은 벽체 위에 정착되어야하며 그림 4.4-8을 따른다.

(a) 단면                          (b) 평면

그림 4.4-8 불연속 벽체를 지지하는 H형강의 지지부 상세

4.4.2.4 벽체

(1) 내벽 및 외벽에 적용하는 구조벽의 최소 두께는 표 4.4-5에 따른다.

표 4.4-5 내벽 및 외벽의 최소 두께

구분	fALC (MPa)	내벽 (mm)	외벽 (mm)	비고
ALC-2	2.0	290	350	ALC 블록 사용
ALC-3	3.0	230	290
ALC-4	4.0	200	250
ALC-5	5.0	200*	220
ALC-6	6.0	200*	200
* 4.1.2 (2)의 최소두께 200mm를 적용

(2) 벽체는 유리섬유 메시로 보강하여야 한다.

① 사용하는 유리섬유 메시 재료는 표 4.4-6의 성능을 만족하여야 한다.

② 수평 줄눈

가. 조적면의 수평 줄눈에는 표 3.3-1의 성능 기준에 적합한 ALC 조적용 모르타르를 사용하여 유리섬유 메시를 설치하여야 한다.

나. 수평 줄눈에 사용하는 유리섬유 메시는 겹침이음 하여야 하며 이음길이는 100㎜ 이상으로 한다. ALC 블록 두께별 유리섬유 메시의 수평 줄눈 설치기준은 표 4.4-7과 같다.

표 4.4-6 ALC 블록 보강용 유리섬유 메시의 성능

용도 성능	조적줄눈 보강용	벽면 보강용
단위중량	200g/m²	150g/m²
가로세로방향 인장강도	2kN/5cm	1.5kN/5cm
* 경사와 위사의 굵기는 0.5mm 이상, 간격은 10±1mm로 규정한다.

표 4.4-7 ALC 블록 두께별 유리섬유 메시 수평 줄눈 설치기준

메시 폭 블록 두께	100mm	150mm	300mm
100~125mm	1줄 설치	-	-
150~200mm	-	1줄 설치	-
225~300mm	2줄 설치	-	-
325mm 이상	-	2줄 설치	1줄 설치
* 유리섬유 메시를 2줄 설치하는 경우에는 유리섬유 메시를 블록의 양쪽 가장자리에 맞춰 각 1줄씩 설치한다.

③ 벽면보강 방법

가. 벽체는 유리섬유 메시를 이용하여 양면을 보강하여야 한다.

나. 표 3.3-1의 성능 기준을 만족하는 ALC 조적용 모르타르를 두께 3~5mm 이상 바른다. 전체 두께의 2/3 이상 바른 후 아연 도금된 철핀을 사용하여 유리섬유 메시를 고정하여야 한다. 고정용 철핀의 간격은 각 방향으로 300mm를 넘지 않아야 한다.

다. 설치된 유리섬유 메시 위에 표 3.3-1의 성능 기준을 만족하는 모르타르를 전체 두께의 1/3 이상 다시 바른다.

라. 유리섬유 메시의 이음은 겹침이음으로 하며 이음길이는 100mm 이상이어야 한다.

④ 유리섬유 메시를 이용한 벽면보강은 다음의 경우 생략할 수 있다.

가. 이 기준 4.4.2.5 혹은 4.4.2.6에 따라 철근을 이용하여 외벽의 접합부 및 내벽의 단부와 개구부를 보강하는 경우

나. 지반조사 결과 지반종류가 [eqn: S_1], [eqn: S_2]인 경우의 내벽

(3) 벽체의 개구부는 외벽 모서리로부터 수평거리 1.0m 이상 떨어져 있어야 한다.

4.4.2.5 벽체–벽체 접합부

(1) 벽체-벽체 접합부의 블록은 교차쌓기를 하여야 한다.

(2) 외벽과 접하는 벽체의 접합부에는 그림 4.4-9와 같이 2층 건물의 1층에는 2-D16, 2층 건물의 2층 및 1층 건물의 1층에는 2-D13 철근을 수직으로 보강하고 28일 압축강도가 24MPa 이상의 콘크리트 혹은 모르타르로 충전하여야 한다.

(a) L형 벽체-벽체 접합부 보강	(b) T형 벽체-벽체 접합부 보강
그림 4.4-9 벽체-벽체 접합부 보강

(3) 접합부 보강철근은 기초부터 철근이 끝나는 층의 테두리보까지 연속되어야 한다. 기초에 정착되는 철근의 정착길이는 D13은 300mm, D16은 400mm 이상이어야 한다. 철근의 끝부분이 테두리보에서 끝나는 경우 300mm 이상 테두리보에 정착되어야 한다.

4.4.2.6 벽체 개구부의 보강

(1) 벽체의 개구부는 철근으로 보강하여야 한다.

(2) 철근에 의한 벽체 개구부 보강방법은 다음을 따라야 한다.

① 벽체 개구부의 수직방향 보강은  개구부 각 변에서 600mm 이내에 벽체를 지름 100mm 이상 천공한 후, 2층 건물의 1층에는 1-D16, 2층과 1층 건물의 1층에는 1-D13 철근을 보강하여야 한다. 보강철근은 기초부터 철근이 끝나는 층의 테두리보까지 연속되어야 한다.

② 벽체 개구부의 수평방향 보강은  개구부의 상하부 600mm 이내에 1-D13철근을 보강하여야 하며, 연장길이는 각 방향으로 600mm 이상이어야 한다. 개구부 상부 수평철근은 개구부 상부에 인방보가 있을 경우 생략할 수 있다.

③ 보강한 부위는 28일 압축강도가 24MPa 이상의 콘크리트 혹은 모르타르로 충전하여야 한다.

(3) 철근에 의한 벽체 개구부 보강은 다음 경우 생략할 수 있다.

①  수직 및 수평 보강

가. 개구부의 크기가 가로 450mm, 세로 450mm 이하인 경우

나. 유리섬유 메시로 벽면을 보강한 내부 벽체

② 수직 보강

가. 길이 1200mm 이하인 벽체

나. 벽체 교차부 부근 길이 600mm 이내에 수직 보강근이 있는 벽체

4.4.2.7 기초

(1) 기초는 줄기초 혹은 온통기초 중 적절한 기초형식을 선택하여 적용한다.

(2) 기초는 다음 사항을 따라야 한다.

① 하부철근 피복두께는 80mm 이상, 상부철근 피복두께는 40mm 이상이어야 한다.

② 기초하부면의 바닥을 잘 다진 후 50mm 이상의 버림콘크리트를 타설한 뒤에 기초를 설치하여야 한다.

③ 기초의 바닥은 지반으로부터 동결심도 이하에 위치하여야 한다.

(3) 줄기초

① 줄기초의 설계는 표 4.4-8을 따르며 하중분담폭은 그림 4.4-4에 따라 계산하여야 한다. 배근 상세는 그림 4.4-5에 따른다.

표 4.4-8 줄기초의 크기

층 수	분담폭 (m)	기초폭 (mm)	기초두께 (mm)
2층	3.2초과 4.5이하	800	350
	1.6초과 3.2이하	600	350
	1.6이하	600	350
1층	모든벽체	600	300

(3) 온통기초

① 온통기초 설계는 표 4.4-9를 따른다.

② 돌출길이가 있는 경우 그림 4.4-10, 돌출길이가 없는 경우 그림 4.4-11을 따른다.

표 4.4-9 온통기초 크기 및 배근
	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)
1층 건물	300	400	D13@200	D13@200
	0	400	D13@150	D13@200
2층 건물	300	400	D16@200	D16@200
	0	400	D16@150	D16@200
*돌출길이(L)는 구조체의 외부 끝선을 기준으로 한다.

그림 4.4-10 온통기초 배근상세도 (돌출길이 있는 경우)

그림 4.4-11 온통기초 배근상세도 (돌출길이 없는 경우)

4.4.2.8 지하층이 있는 건물 바닥의 기초

지하층이 있는 건물 바닥의 기초는 KDS 41 90 20에 따라야 한다.

[추가] ALC구조 내용 추가