소규모건축물 구조지침(안)

제1장 총칙

0101 일반사항

0101.1 목적

이 소규모건축물 구조지침(이하‘이 지침’)은 건축법 시행령 제32조제1항에 따른 구조안전 확인 의무대상은 아니나, 별도의 구조계산 없이 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍압, 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 건축물을 건축하는 데에 활용하기 위한 지침으로, 구조형식, 구조상세, 구조설계방법, 설계하중 등의 기술적 사항을 규정함으로써 소규모건축물의 안전성, 사용성 및 내구성을 확보하는 것을 그 목적으로 하며, 이 지침의 적용여부는 건축주가 자율적으로 정할 수 있다.

0101.2 규정내용

이 장에서는 이 지침의 적용범위, 구성, 용어의 정의, 구조설계, 구조안전의 확인에 관한 사항을 규정한다. 이 장에서 규정하지 않거나 제2장의 적용범위 및 각 장의 적용조건을 만족하지 못하는 건축물에 대해서는 이 지침을 적용할 수 없으며, 이 지침을 적용하지 못하는 건축물에서 구조의 안전을 확보하기 위해서는 국토해양부고시 건축구조기준(이하 ‘건축구조기준’)을 따른다.

0101.3 지침의 구성

이 지침은 7개의 장으로 구성되며, 그 내용은 다음과 같다.

제1장  총칙

제2장  적용범위

제3장  콘크리트구조

제4장  조적식구조

제5장  강구조

제6장  기초

제7장  지하구조

0101.4 관련 구조기준 및 시방서

다음의 기준은 필요한 경우, 이 지침의 일부로 사용할 수 있다.

⑴ 건축구조기준 / 국토해양부 / 2009

⑵ 건축공사표준시방서 / 국토해양부 / 2006

0102 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어들은 다음과 같이 정의한다.

0102.1 일반사항 용어의 정의

건축물：토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 부수되는 시설물, 지하 또는 고가의 공작물에 설치하는 사무소, 공연장, 점포, 차고, 창고, 기타 건축법이 정하는 것

소규모건축물 : 건축법 시행령 제32조제1항에 따른 구조안전 확인 의무대상이 아닌 건축물. 다만, 이 지침에서는 연면적 500m2 미만인 건축물로 제한한다.

구조검토：구조체가 구조안전성을 확보하였는지에 대하여 설계자의 경험과 기술력을 바탕으로 하여 그 타당성 여부를 판단하는 일(구조설계도서와 시공상세도서, 증축, 용도변경, 구조변경, 시공상태, 유지·관리상태에 대한 구조안전성 검토를 포함한다)

구조계산：구조체에 작용하는 각종 설계하중에 대하여 각부가 안전한가를 확인하기 위해 구조역학적인 계산을 하는 일.

구조계획：건축물과 공작물의 사용목적에 맞추어 각종 외력과 하중 및 지반에 대하여 안전하도록 구조체에 대한 3차원공간의 구조형태와 각종 하중에 대한 저항시스템, 기초구조 등을 선정하고 또한 경제성을 고려하여 구조부재의 재료와 형상, 개략적인 크기를 결정하여 구조적으로 안정된 공간을 창조하는 일련의 초기 작업과정

구조물：건축물과 공작물의 뼈대를 이루는 부분 (구조공학적인 측면에서 건축물과 공작물을 일컬을 때 사용)

구조부재：기둥, 기초, 보, 가새, 슬래브, 벽체 등 구조체의 각 구성 요소

구조설계：구조계획에 따라 형성된 3차원공간의 구조체에 대하여 구조역학을 기초로 한 골조해석 및 구조계산으로 이 지침에 따라 구조안전을 확인하고 구조체 각 구조부재에 대하여 이를 시공 가능한 도서로 작성하여 표현하는 일련의 창조적 과정의 업무

구조설계도서：건축물이나 공작물의 구조체공사를 위해서 필요한 도서로서 구조설계도와 구조설계서, 공사시방서(구조분야) 등을 통틀어서 이르는 것

구조설계도：구조설계의 최종결과물로서 구조체의 구성, 부재의 형상, 접합상세 등을 표현하는 도면

구조설계서：구조계획과 골조해석 및 부재설계의 결과를 설계자의 경험과 기술력으로 평가·조정하여 경제적이고 시공성이 우수한 구조체가 되도록 표현한 도면화 전 단계의 성과품 (구조설계개요, 구조특기시방, 구조설계요약, 구조계산 등을 포함한다)

구조안전：건축물 및 공작물이 외력이나 주변조건에 대하여 단기적으로나 장기적으로 충분한 저항력을 지니고 있는 것

구조체：건축물 및 공작물에 작용하는 각종 하중에 대하여 그 건축물 및 공작물을 안전하게 지지하는 구조물의 뼈대 자체를 말하며, 일반적으로 부구조체를 제외한 기본뼈대를 지칭

공사시방서(구조분야)：구조분야 공사에 관한 시방서

내구성：건축물 및 공작물의 안전성을 일정한 수준으로 유지하기 위해 필요한 것으로서 장기간에 걸친 외부의 물리적, 화학적 또는 기계적 작용에 저항하여 변질되거나 변형되지 않고 처음의 설계조건과 같이 오래 사용할 수 있는 구조물의 성능

리모델링：건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위하여 대수선 또는 일부 증축하는 행위

부구조체：건축물 및 공작물의 구조체에 부착하며, 구조설계단계의 골조해석에서는 하중으로만 고려하고, 시공단계에서 상세를 결정하여 시공하는 구조부재

부재력：하중 및 외력에 의하여 구조부재의 가상절단면에 생기는 축방향력·휨모멘트·전단력·비틀림 등

사용성：과도한 처짐이나 불쾌한 진동, 장기변형과 균열 등에 적절히 저항하여 마감재의 손상방지, 건축물 및 공작물 본래의 모양유지, 유지관리, 입주자의 쾌적성, 사용중인 기계의 기능유지 등을 충족하는 구조물의 성능

시공상세도：구조설계도의 취지에 맞게 실제로 시공할 수 있도록 각 구조부재의 치수 등을 시공자가 상세히 작성한 도면.

안전성：건축물 및 공작물의 예상되는 수명기간동안 최대하중에 대하여 저항하는 능력으로서, 각 부재가 항복하거나 좌굴, 피로, 취성파괴 등의 현상이 생기지 않고 회전, 미끄러짐, 침하 등에 저항하는 구조물의 성능

응력：하중 및 외력에 의하여 구조부재에 생기는 단위면적당 힘의 세기

0102.2 콘크리트구조 용어의 정의

갈고리 정착 : 철근정착의 한가지 방법으로서 철근끝을 90° 또는 180° 구부려서 정착하는 방법 (일반적으로 직선 정착길이가 부족한 경우에 사용)

경간 : 부재의 지지간 거리로서 지지하는 부재의 중심간 거리

큰보 : 기둥과 기둥을 연결하는 보 또는 기둥으로부터 연결된 켄틸레버보

단부 : 각 부재의 단부영역 (순길이의 1/4에 해당)

스터럽 : 보의 주철근을 둘러싸고 이에 직각이 되게 또는 경사지게 배치한 복부보강근으로서 전단력에 저항하도록 배치한 보강철근

폐쇄형 스터럽 : 보의 주철근을 둘러싸고 이에 직각이 되게 또는 경사지게 배치한 복부보강근으로서 전단력 및 비틀림모멘트에 저항하도록 배치한 보강철근

유효깊이 : 휨부재에서 콘크리트 압축연단으로부터 인장철근군의 중심까지의 거리

이형철근 : 표면에 리브와 마디 등의 돌기가 있는 봉강으로서 KS D 3504(철근콘크리트용 봉강)에 규정되어 있는 철근 또는 이와 동등한 품질과 형상을 가지는 철근

작은보 : 슬래브를 지지하고 큰보에 연결되는 보

중간모멘트골조 : 지진하중에 대하여 향상된 연성능력을 발휘하도록 특정한 상세가 적용된 모멘트골조

중앙부 : 양단부를 제외한 영역 (순길이의 1/2에 해당)

철근비 : 각 부재의 전체 단면적에 대한 철근면적의 비율

철근의 정착 : 철근의 인장력과 압축력을 발휘하기 위하여 철근이 필요한 위치로부터 연장된 길이

철근의 이음 : 철근의 연속성을 유지하기 위하여 철근을 잇는 방식 (주로 겹침이음을 사용)

띠철근 : 기둥에서 코어 콘크리트를 둘러싸고 90° 갈고리로 콘크리트에 정착된  횡방향 철근

후프철근 : 기둥과 보에서 코어콘크리트를 둘러싸고 135° 갈고리로 코어콘크리트에 정착된 횡방향 철근

0102.3 조적식구조 용어의 정의

가로줄눈：조적단위가 놓여지는 수평적인 모르타르 접합부

그라우트：시멘트 성분을 가진 재료와 골재의 혼합물로 구성되어 있으며, 조적개체의 사이 혹은 속빈 조적개체의 채움용으로 쓰이는 모르타르 혹은 콘크리트

내력벽 ：공간을 구획하기 위하여 쓰이는 수직방향의 부재로서 중력방향의 힘에 견디거나 힘을 전달하기 위한 벽체

벽량 : 각 방향 내력벽체의 길이에 벽체두께를 곱한 값

벽율 : 동일평면상의 벽량의 총합을 평면의 면적으로 나눈값

세로줄눈：수직으로 평면을 교차하는 모르타르 접합부

인방보 : 조적벽체의 개구부위에 설치되는 보강된 수평부재

조적개체：규정한 요구조건을 만족하는 벽돌, 타일, 석재, 유리블록 또는 콘크리트블록

줄기초 : 벽체의 길이를 따라서 설치되는 기초

총벽량 : 각방향 내력벽체의 길이에 벽체두께를 곱한 값의 합

총벽체길이 : 가로방향과 세로방향의 내력벽을 각각 분류하여 길이를 합한 것

켜 : 가로줄눈으로 나누어진 일렬의 벽돌개체

테두리보：슬래브의 하중을 조적벽에 균등히 전달할 수 있도록 콘크리트 슬래브와 조적벽사이에 설치되는 철근콘크리트보

0102.4 강구조 용어의 정의

경간 : 부재의 지지간 거리로서 지지하는 부재의 중심간 거리

주각부：철골 상부구조와 기초 사이에 힘을 전달하기 위하여 기둥 하부에 설치되는 판재, 접합재, 볼트 및 앵커볼트 등의 연결부위를 지칭

단순접합부 : 접합된 부재 간에 전단력만을 전달하도록 고안된 접합부 (휨모멘트는 전달하지 않음)

맞댐용접：2개의 판 끝면을 거의 동일한 평면 내에서 맞대어 연결하는 용접

모살용접：용접되는 부재의 교차되는 직각면 사이를 채워서 삼각형의 용접단면이 만들어지는 용접

소성단면계수：휨에 저항하는 완전항복단면의 단면계수로서, 소성중립축 상하의 단면적의 중립축에 대한 1차모멘트

스티프너：하중을 분배하거나, 전단력을 전달하거나, 좌굴을 방지하기 위해 부재에 부착하는 ㄱ형강이나 판재와 같은 구조요소

압연강재：고온상태에서 강을 압연해서 마무리 롤에 의해 막대나 판 등의 각종 형상으로 가공한 강재

앵커볼트：주각이나 토대를 콘크리트기초에 긴결하기 위하여 매입하는 볼트

연속판：기둥과 보사이의 패널존의 위와 아래에 설치되는 보강판재, 수평스티프너로도 불림

완전강접합：접합되는 부재 사이에 무시할 정도의 상대회전변형이 발생하면서 모멘트를 전달할 수 있는 접합

용착금속：용접과정에서 완전히 용융된 부분. 용착금속은 용접과정에서 열에 의해 녹은 용입재와 모재로 구성

작은보 : 슬래브를 지지하고 큰보에 연결되는 보

큰보 : 기둥과 기둥을 연결하는 보 또는 기둥으로부터 연결된 켄틸레버보

항복강도：응력과 변형의 비례상태의 규정된 변형한계를 벗어날 때의 응력

항복응력：항복점, 항복강도 또는 항복응력 레벨

0102.5 기초 용어의 정의

독립기초 : 각 기둥의 하부에 설치되는 사각형의 기초

줄기초 : 벽체의 길이를 따라서 설치되는 기초

내력벽 : 하중을 지지하도록 설치된 구조용 벽체

온통기초 : 모든 수직재 또는 일부의 수직재 하부에 슬래브처럼 설치되는 기초

0103 구조설계

0103.1 구조설계의 원칙

건축물의 구조설계는 원칙적으로 국토해양부고시 건축구조기준에 따라 설계하여야 하는 것이나, 건축법시행령 제32조제1항에 따른 구조안전 확인 의무대상이 아닌 건축물이 이 지침에서 제시하는 적용범위 및 적용조건을 만족하고 적용상 문제가 없는 경우에는 이 지침에 따라 설계할 수 있다.

0103.1.1 안전성

소규모건축물의 구조체는 유효적절한 구조계획을 통해 건축물 전체가 이 지침의 규정에 따라 구조적으로 안전하도록 한다.

0103.1.2 사용성

소규모건축물의 구조체는 사용에 지장이 있는 변형이나 진동이 생기지 아니하도록 충분한 강성과 인성을 확보해야 한다.

0103.1.3 내구성

구조물의 사용기간 동안 구조성능, 사용성능, 미관을 유지하기 위하여 구조체는 균열방지, 철근 및 강재의 부식방지등의 내구성이 확보하여야 한다. 특히 구조부재로서 부식이나 마모훼손의 우려가 있는 것에 대해서는 모재나 마감재에 이를 방지할 수 있는 재료를 사용하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

0103.2 설계하중

제2장의 적용범위 및 각 장의 적용조건을 만족하는 건축물을 이 지침에 따라 설계·시공하면 고정하중, 활하중, 적설하중, 풍하중, 지진에 대하여 안전한 것으로 평가할 수 있다.

0103.3 구조계획

⑴ 소규모건축물의 구조계획에는 건축물의 용도, 사용재료 및 강도, 지반특성, 하중조건, 구조형식, 장래의 증축 여부, 용도변경이나 리모델링 가능성 등을 고려한다.

⑵ 기둥과 보의 배치는 건축평면계획과 잘 조화되도록 하며, 보깊이를 결정할 때는 기둥간격 외에 층고와 설비계획도 함께 고려한다.

⑶ 지진하중이나 풍하중 등 수평하중에 저항하는 구조요소는 평면상 균형뿐만 아니라 입면상 균형도 고려한다.

⑷ 구조형식이나 구조재료를 혼용할 때는 강성이나 내력의 연속성에 유의하며, 사용성에 영향을 미치는 진동과 변형도 검토한다.

0103.4 구조설계도 작성

소규모건축물의 구조설계도는 구조평면도와 부재의 단면 및 접합부 상세를 명확히 표현하며, 이 지침의 내용에는 포함되지 않았으나, 구조실험이나 경험 등으로 구조안전이 확인된 관련 상세까지도 표현하여 구조설계 취지에 부합하도록 작성해야 한다. 구조설계도에 포함할 내용은 다음과 같다.

⑴ 적용한 구조기준 또는 구조지침

⑵ 활하중 등 설계하중

⑶ 구조재료강도

⑷ 구조부재의 크기 및 위치

⑸ 철근과 앵커의 규격, 설치 위치

⑹ 철근정착길이, 이음의 위치 및 길이

⑺ 기둥중심선과 오프셋, 워킹 포인트

⑻ 접합의 유형

⑼ 부구조체의 시공상세도 작성에 필요한 경우 상세기준

⑽ 기타 구조시공상세도 작성에 필요한 상세와 자료

⑾ 설계자, 자격명 및 소속회사명, 연락처

⑿ 구조설계 연월일

0104 각종 검사와 실험 및 구조재료의 성능검증

소규모건축물의 구조설계에 적용한 재료 및 제작물 등의 품질확인, 성능검증의 절차 및 방법에 관하여 검사와 실험 및 구조재료의 성능검증이 필요한 경우 건축구조기준 제2장에 따른다.

0104.1 구조재료

소규모건축물의 구조설계 및 시공에 적용하는 레미콘, 철근, 형강, 강판, 벽돌 등의 구조재료는 KS 표시인증을 취득한 제품의 사용을 원칙으로 하며, 소규모건축물의 내진성능 향상을 위하여 건축구조용 또는 내진성능이 향상된 KS 제품의 사용을 권장한다.

0105 구조안전의 확인

소규모건축물이 안전한 구조를 갖기 위해서는 설계단계에서부터 시공, 감리 및 유지·관리단계에 이르기까지 이 지침에 적합하여야 한다.

제2장 적용범위

0201 일반사항

⑴ 건축법 등에 따라 건축하거나 대수선 및 유지․관리하는 건축물중 층수가 2층 이하이고 연면적 500m2 미만인 소규모건축물은 이 지침을 따를 수 있다.

⑵ 위 ⑴에 해당하는 소규모건축물일지라도 건축물의 용도와 설계하중 및 건축구조의 형상에 따라 이 지침의 적용이 제한되는 소규모건축물의 구조설계는 국토해양부고시 건축구조기준에 따른다.

0202 건축물의 용도에 따른 적용제한

다음의 용도에 해당하는 건축물에는 이 지침을 적용할 수 없다.

⑴ 위험물 저장 및 처리시설

⑵ 국가 또는 지방자치단체의 청사·외국공관·소방서·발전소·방송국·전신전화국

⑶ 아동관련시설·노인복지시설·사회복지시설·근로복지시설

⑷ 학교

⑸ 병원 및 의료시설

⑹ 중량물 저장고

⑺ 공장등 산업시설

⑻ 기타 이 지침의 적용이 부적합한 건축물

0203 설계하중에 따른 적용제한

이 지침은 다음과 같은 설계하중조건의 건축물에만 적용한다.

⑴ 2층 바닥과 지하층이 있는 부분의 1층 바닥의 고정하중은 주거용도 5.5kN/m2  이하, 기타 용도 4.5kN/m2 이하이며, 지붕층 바닥의 고정하중은 6.5kN/m2 이하인 건축물

⑵ 1층과 2층 바닥의 활하중은 5.0kN/m2 이하인 건축물. 다만, 주거용도로 활하중이 2.0kN/m2 이하인 바닥에는 조적벽의 바닥면적 환산하중은 2.0kN/m2 이하인 건축물

⑶ 지붕의 활하중은 1.0kN/m2 이하이고 적설하중이 이를 초과하지 않는 건축물

⑷ 유체 및 용기 내용물에 의한 횡하중이 작용하지 않는 건축물

⑸ 지하층이 없을 경우 편심횡토압 및 편심횡수압이 작용하지 않는 건축물

0204 건축구조의 형상에 따른 적용제한

이 지침은 다음과 같은 구조형상의 건축물에만 적용한다.

⑴ 2층 건물의 경우 입면상 2층의 돌출한 부분의 수평치수는 1.5m이하 이어야 한다.  (이를 그림으로 나타내면 [그림 0204.1]과 같다.)

[그림 0204.1] 소규모건축물의 수직 비정형 예시

⑵ 모든 기둥은 수직으로 연속되어야 하며, 기둥에 배치되는 철근과 강재도 연속되거나 긴결하여야 한다.

⑶ 2층이 있는 경우, 모든 기둥의 단면크기는 1층의 크기가 2층의 크기보다 크거나 같아야 한다.

⑷ 지하층이 있는 경우 지하층의 평면 크기는 지상 1층 평면과 같거나 작아야 하며 층수는 1개 층이라야 한다.

⑸ 모든 구조용 벽체는 수직으로 연속되어야 하며, 벽체에 배치되는 철근도 연속되거나 긴결하여야 한다.

⑹ 모든 기둥, 보, 벽체, 슬래브, 계단실은 사용구조재료의 특성과 상세에 맞도록 적절한 방법으로 긴결하여야 한다.

제3장 콘크리트구조

0301 일반사항

소규모 철근콘크리트조 건축물이 이 지침에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 장에서 제시하는 지침에 따라 설계할 수 있다.

0302 적용조건

제2장의 적용범위와 다음 조건을 모두 만족하여야 한다.

⑴ 건물높이는 8m 이하, 한 개층의 층고는 4m 이하이어야 한다.

⑵ 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6m이하이고 최대경간은 6.5m이하이어야 한다.

⑶ 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5m를 초과하지 않아야 한다.

⑷ 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 0312 중간모멘트골조의 내진상세를 적용하여야 한다. 다만, 매립지역이거나 연약한 토사지반일 때는 이 지침을 적용할 수 없다.

⑸ 기둥식 무량판구조에는 적용할 수 없다.

⑹ 캔티레버보의 내민길이는 1.5m 이하이어야 하며, 기둥에서 돌출시켜야 한다.

0303 재료 및 규격

0303.1 콘크리트

⑴ 시멘트는 한국산업규격(KS L 5201, 5205, 5210, 5211, 5217, 5401)에 규정한 것과 같거나, 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

⑵ 골재의 품질과 크기는 다음의 규정에 따라야 한다.

① 골재는 한국산업규격(KS)에 규정한 것과 같거나, 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

② 골재는 적당한 경도나 입도를 가지며 깨끗하고 내구성이 있는 것으로, 점토 덩어리, 유기물, 세장석편 등의 해로운 물질을 포함하지 않아야 한다.

③ 굵은골재의 공칭 최대 치수는 다음 값을 초과하지 않아야 한다.

㈎ 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5

㈏ 슬래브 두께의 1/3

㈐ 개별 철근 사이 최소 순간격의 3/4

⑶ 콘크리트를 제조할 때 사용되는 물은 청정한 것으로서 일반적으로 산, 기름, 알칼리, 염분, 유기물 그리고 콘크리트 및 철근에 유해한 물질을 포함하지 않아야 한다.

⑷ 콘크리트의 설계기준압축강도는 21MPa 이상이어야 한다.

⑸ 콘크리트는 설계기준강도에 맞도록 골재 및 시멘트의 배합비와 물 및 시멘트의 배합비를 정하여 배합하여야 한다.

⑹ 콘크리트 공사는 타설한 후 습윤 상태로 노출면이 마르지 않도록 하여야 하며 수분 증발에 따라 살수하여 습윤 상태로 보호하여야 한다. 습윤 양생은 15℃ 이상에서는 5일간, 10℃ 이상에서는 7일간, 5℃ 이상에서는 9일간 실시하여야 한다.

⑺ 거푸집 널의 해체는 압축강도를 시험할 경우 기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면은 5MPa 이상, 슬래브 및 보의 밑면은 설계기준강도의 2/3배 이상 혹은 14MPa이어야 한다. 압축강도 시험을 하지 않을 경우 기초, 보, 기둥의 측면 거푸집은 20℃ 이상에서는 4일, 10℃이상 20℃ 이하에서는 6일이 경과 한 후 해체할 수 있다. 슬래브, 보의 하부 거푸집은 6일이 경과한 후 해체할 수 있으며 동바리는 최소 14일간 유지하여야 한다.

0303.2 철근

⑴ 모든 철근은 KS D 3504에 따른 KS 인증을 취득한 이형철근으로 SD400 (공칭항복강도 400MPa) 또는 SD500 (공칭항복강도 500MPa) 철근을 사용한다.

⑵ 보, 기둥의 주철근은 D16 이상을 사용하여야 한다.

⑶ 슬래브와 벽체에 사용되는 철근과 보, 기둥의 전단 철근 및 횡보강 철근은 D10 이상 D16이하의 철근을 사용하여야 한다.

⑷ 철근의 표면에는 부착을 저해하는 흙, 기름 또는 비금속 도막이 없어야 한다.

0304 설계도서

⑴ 설계도에는 모든 부재의 크기, 단면, 상대적인 위치 등을 정확히 표현하여야 한다. 또한 바닥높이, 기둥중심 및 요철부의 치수 등을 표시하여야 한다.

⑵ 구조설계도서에는 공사에 필요한 주기사항을 포함하여야 하며 신속․정확하게 찾아볼 수 있도록 모든 관련 정보를 표현하여야 한다.

⑶ 배근상세도에는 철근의 정착 길이와 그 위치, 그리고 겹침이음의 길이, 철근의 기계적인 이음의 종류와 그 위치를 표현하여야 한다.

0305 피복두께 및 철근상세

0305.1 피복두께

철근을 덮는 콘크리트의 피복두께는 다음의 지침에 의한다.

⑴ 수중에서 치는 콘크리트 : 100mm

⑵ 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트 : 80mm

⑶ 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 콘크리트

① D16초과 D25 이하의 철근 : 50mm

② D16 이하의 철근 : 40mm

⑷ 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트

① 슬래브, 벽체 : 20mm

② 보, 기둥 : 40mm

0305.2 철근간격 제한

⑴ 보, 슬래브, 벽체에서 철근 사이의 순간격은 25mm 이상, 철근공칭지름 이상 중 큰 값으로 하여야 한다.

⑵ 기둥에서 축방향 철근의 순간격은 40mm 이상, 철근공칭지름의 1.5배 이상 중 큰 값으로 하여야 한다.

⑶ 철근의 순간격에 대한 규정은 서로 접촉된 겹침이음 철근과 인접된 이음철근 또는 연속철근 사이의 순간격에도 적용하여야 한다.

⑷ 벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.

0305.3 철근상세

⑴ 모든 보와 기둥단면에는 각 코너에 각 1개씩 총 4개의 철근이 연속하여 배치하여야 한다.

⑵ 보의 하부 길이방향철근 2개 이상은 기둥 단면을 관통해서 연속되거나 또는 기둥단면 내에서 90도 갈고리로 정착하여야 한다.

⑶ 보의 길이방향 철근이 외부기둥 또는 외부벽체에 정착하는 경우에는 90도 갈고리 정착을 사용하여야 한다.

0305.4 철근의 정착 및 이음

0305.4.1 일반 정착 및 이음

⑴ 철근이 필요한 지점으로부터 연장되는 철근의 정착길이는 D19이하의 경우 철근직경의 45배, D22의 경우 철근직경의 50배를 사용하여야 한다. 슬래브, 벽체 및 계단의 철근은 철근 직경의 35배로 감소시킬 수 있다.

⑵ 보의 상부철근은 ⑴에 정의한 정착길이에 1.3배를 곱한 길이로 하여야 한다.

⑶ 철근의 겹침이음은 ⑴에 정의한 정착길이에 1.3배를 곱한 길이로 한다.

⑷ 필요한 경우 KS실험방법에 의해 입증된 기계적 이음을 사용할 수 있으며, 용접이음은 사용할 수 없다.

0305.4.2 90도 표준갈고리 정착 (굽힘 정착)

[그림 0305.1]의 수평정착길이 ℓdh 는 철근직경의 25배이상, 150mm 이상 확보되어야 하며, 보-기둥 접합부와 같이 횡철근이나 직각방향보에 의하여 횡구속이 되어 있는 영역에서는 철근직경의 20배이상, 150mm 이상 확보하여야한다. 갈고리 부분은 [그림 0305.1]에서 정의된 12[eqn: d_b]이상 확보하여야한다.

[그림 0305.1] 표준갈고리의 정착을 위한 갈고리철근 상세

0305.4.3 스터럽과 띠철근의 표준갈고리

스터럽과 띠철근의 표준갈고리는 90°표준갈고리와 135°표준갈고리로 분류되며, 구부림내면 반지름은 2 [eqn: d _{b}] 이상 으로 하며, 구부린 끝에서 6 [eqn: d _{b}] 이상 더 연장하여야 한다.

0306 보

0306.1 보의 크기

⑴ 보의 최소폭은 300mm 이상이어야 한다. 다만, 작은보를 지지하는 큰보의 최소폭은 350mm 이상 이어야 한다.

⑵ 슬래브 두께를 포함하는 보의 최소깊이는 400mm 이상, 경간의 1/12 이상중 큰 값으로 한다.  다만, 보의 한쪽단부가 콘크리트벽체위에 설치되는 경우 보의 경간은 벽체의 단부에서 200mm 내부의 지점을 기준으로 한다.

⑶ 콘크리트 벽체상부에는 벽보를 설치하여야 하며, 벽보의 최소폭은 300mm 이상으로 하고 보 깊이는 인접보의 깊이와 같게 한다.

⑷ 캔티레버보의 단면크기는 내부로 연속된 보의 단면크기와 동일하게 한다.

0306.2 보의 길이방향철근

⑴ 길이방향 철근은 최소 2개 이상의 D16이상 철근이 각각 보 단면 상하에 길이방향으로 연속시켜야한다.

⑵ 길이방향 인장철근은 다음⑶,⑷,⑸의 지침에 따라 배치하여야 하며, 한 단면에서 최소 압축철근량은 인장철근량의 1/3이상으로 하여야 한다.

⑶ 보 단면의 깊이를 0306.1 ⑵에서 정한 최소지침보다 증가시킬 경우 증가율의 역수로 길이방향 철근량을 감소시킬 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 보의 최소인장철근량은 단면적의 0.5% 이상 배근하여야 한다.

⑷ 지붕층 보의 길이방향 철근

① 양쪽단부가 불연속인 작은보 배근 :
보의 하부 인장철근량은 단면적의 1.0%이상으로 한다.

② 한쪽단부만 불연속인 작은보 배근 :
보의 연속단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.0%이상, 중앙 하부 및 불연속단부 하부 인장철근량은 단면적의 0.8%이상으로 한다.

③ 양쪽단부가 모두 연속된 작은보 배근 :
보단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.0%이상, 중앙 하부 인장철근량은 단면적의 0.8%이상으로 한다.

④ 작은보를 지지하는 큰보의 배근 :
보단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.2%이상, 중앙 하부 인장철근량은 단면적의 1.1%이상으로 한다.

⑤ 작은보를 지지하지 않는 큰보의 배근은 위의 ③과 동일하게 배근한다.

⑥ 캔티레버보의 배근은 내부로 연속된 보의 배근과 동일하게 한다.

⑸ 2층 보의 길이방향 철근

① 양쪽단부가 불연속인 작은보 배근 :
보의 하부 인장철근량은 단면적의 1.2%이상으로 한다.

② 한쪽단부만 불연속인 작은보 배근 :
보의 연속단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.2%이상, 중앙 하부 및 불연속단부 하부 인장철근량은 단면적의 1.1%이상으로 한다.

③ 양쪽단부가 모두 연속된 작은보 배근 :
보의 연속단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.2%이상, 중앙 하부 인장철근량은 단면적의 1.1%이상으로 한다.

④ 작은보를 지지하는 큰보의 배근 :
보의 연속단부 상부 인장철근량은 단면적의 1.6%이상, 중앙 하부 인장철근량은 단면적의 1.3%이상으로 한다.

⑤ 작은보를 지지하지 않는 큰보의 배근은 위의 ③항과 동일하게 배근한다.

⑥ 캔티레버보의 배근은 내부로 연속된 보의 배근과 동일하게 한다.

⑹ 벽보의 주근은 단면의 상하에 D19 이상의 철근 3개 이상을 전길이에 걸쳐 배근한다.

⑺ 기둥과 연결되는 큰보의 상하부철근은 반드시 기둥에 90도 갈고리로 정착되거나 기둥을 관통해서 연속으로 배치하여야한다.

0306.3  횡방향철근

⑴ 첫 번째 스터럽은 지지 부재면으로부터 다음의 ⑵와 ⑶에 규정된 스터럽 간격의 1/2 이내에 배치한다.

⑵ 작은보를 지지하는 큰보의 스터럽은 직경 D10을 사용하며, 배근간격은 보 유효깊이의 1/3 이하, 200mm 이하 중 작은 값으로 하며 전구간 동일하게 배근한다.

⑶ 작은보, 작은보를 지지하지 않는 큰보 및 캔티레버보의 스터럽은 직경 D10을 사용하며, 배근간격은 보 유효깊이의 1/2 이하, 300mm 이하로 하고 전구간 동일하게 배근한다.

⑷ 테두리보는 폐쇄형스터럽을 배치하여야 한다. 즉, 두 끝이 135도 이상의 표준갈고리를 갖는 U형 스터럽으로 상단철근을 감싸거나 또는 한끝이 135도 이상의 표준갈고리를 갖는 1가닥으로 된 폐쇄스터럽으로 상단철근을 감싸야 한다.

⑸ 벽보의 스터럽은 전길이에 걸쳐 직경D10 철근을 300mm 이하의 간격으로 전구간 동일하게 배치한다.

⑹ 보의 스터럽, 폐쇄스터럽 및 후프근의 상세는 다음의 [그림 0306.1]상세를 따른다.

보의 횡방향철근	배근 상세
스터럽 (일반 스터럽)
폐쇄형스터럽 (테두리보의 전길이에 설치)
후프철근 (중간모멘트골조의 큰보 단부에 설치)

[그림 0306.1] 보의 횡방향철근 배근 상세

0306.4 양단연속 작은보 및 작은보를 지지하지 않는 큰보의 예시단면(2층 건물의 2층 보)

큰보에 연결되는 양단이 연속되는 작은보와 작은보를 지지하지 않는 큰보는 <표0306.1>의 예시단면을 사용할 수 있다.

<표0306.1> 양단연속 작은보 또는 작은보를 지지하지 않는 큰보 단면 예시(경간 6m 이하)

연속단부	중앙부

0306.5 작은보를 지지하는 큰보의 예시단면 (2층 건물의 2층 보)

작은보를 지지하면서 기둥을 연결하는 큰 보는 <표0306.2>의 예시단면을 사용할 수 있다.

<표0306.2> 작은보를 지지하는 큰보 단면 예시(경간 6m 이하)

단부	중앙부

0307 기둥

0307.1 기둥의 크기 및 배근

⑴ 기둥의 형태는 정사각형 또는 직사각형 단면으로 하고, 기둥의 주철근은 사각형단면의 각 면에 대칭으로 고르게 배치하여야 한다.

⑵ ⑷～⑹에서 규정한 사각형단면과 철근비를 갖는 기둥을 사용할 수 있다.

⑶ 원형기둥을 사용할 경우 ⑷～⑸에서 규정한 사각형단면적과 철근비가 동일하거나 그 이상이어야 한다. 이 때, 주철근은 최소 8개이상이 단면에 균등하게 배치하여야한다.

⑷ 1층 건물 기둥단면의 최소크기는 인접 최대경간의 1/16 이상, 기둥높이의 1/12 이상, 350mm 중 큰 값으로 한다. 기둥의 최소단면적은 140,000mm2이상으로 하며 기둥주근의 철근비는 단면적의 1.9% 이상으로 한다.

⑸ 2층 건물의 1층 및 2층 기둥단면의 최소크기는 인접 최대경간의 1/14 이상, 기둥높이의 1/10 이상, 최소 400mm이상 중 큰 값으로 한다. 기둥의 최소단면적은 160,000mm2이상으로 하며, 기둥 주근의 철근비는 단면적의 2.2% 이상으로 한다. 다만, 외부에 면하지 않은 2층 내부기둥의 경우 주근의 철근비는 단면적의 1.5%이상으로 한다.

⑹ 기둥단면을 ⑶,⑷에서 규정한 최소단면적보다 크게 할 경우에는 증가된 면적비율에 반비례하여 ⑴과 ⑵에서 제시한 철근비를 감소시킬 수 있다, 다만, 어떠한 경우에도 철근비를 단면적의 1.0%이상으로 하여야 한다.

0307.2 횡보강철근

⑴ D10 이상의 철근을 사용하여야 한다.

⑵ 띠철근의 수직간격은 종방향 철근지름의 16배 이하, 띠철근 지름의 48배 이하, 또한 기둥단면의 최소치수 이하로 하여야 한다.

⑶ 모든 모서리에 있는 종방향철근과 하나 건너 위치하고 있는 종방향 철근들은 135° 이하로 구부린 띠철근의 모서리에 의해 횡지지가 되도록 하여야한다. 다만, 띠철근을 따라 횡지지된 인접한 축방향 철근의 순간격이 150mm 이상 떨어진 경우에는 해당 종방향철근들이 횡지지되도록 띠철근을 배치하여야 한다.

⑷ 기초판 또는 기초 슬래브의 윗면과 슬래브 아래에 배치되는 기둥의 첫 번째 띠철근은 기둥과 기초 또는 슬래브의 접합면으로부터 ⑵에서 규정된 띠철근간격의 1/2 이내에 있어야 한다.

⑸ 보 또는 캔틸레버보가 기둥의 4면에 연결되어 있는 경우에 가장 낮은 보의 최하단 수평철근 아래에서 75mm 이내에서 띠철근을 끝낼 수 있다.

0307.3 기둥의 예시단면

기둥의 단면은 <표0307.1>에서 예시하는 단면을 사용할 수 있다.

<표0307.1> 철근콘크리트 기둥 구조단면 예시 (보의 경간 6m 이하, 층고 4m 이하)

구분	구조단면
1층 건물의 기둥
2층 건물의 1층, 2층기둥 (2층 내부기둥 제외)
2층 건물의 2층 내부기둥

0308 슬래브

0308.1 일반사항

⑴ 슬래브 단변의 경간은 3.5m를 초과하지 않아야 한다.

⑵ 슬래브의 두께는 150mm이상으로 하여야 한다.

⑶ 캔틸레버 슬래브의 내민길이는 1.2m 이하이어야 한다.

⑷ 캔틸레버 슬래브를 제외한 모든 슬래브의 모서리에는 보 또는 구조벽체를 설치하여야하며, 캔틸레버슬래브는 내부슬래브에 연속시켜야한다.

0308.2 슬래브의 휨철근

⑴ 슬래브에는 단면의 상하에 직선철근을 배치하고 인접슬래브로 연속시키거나 정착시켜야 한다. 슬래브의 장변길이가 단변길이의 2배 이하인 2방향슬래브의 경우 철근은 각방향으로 D10철근을 200mm 이하의 간격으로 [그림 0308.1]과 같이 단면의 상하에 배근하고, 장변길이가 단변길이의 2배 이상인 1방향슬래브의 경우에는 단변방향으로 D10철근을 150mm이하의 간격으로, 장변방향으로 D10철근을 250mm 이하의 간격으로 상하에 배근하여야 한다.

⑵ 슬래브 상부에 두께 100mm를 초과하는 조적벽체가 설치되는 경우에는 조적벽체를 따라 슬래브단면 상하부에 D13철근 3개를 각각 보강하여야 하며 슬래브를 지지하는 보 또는 벽체까지 연속시켜야 한다.

⑶ 캔틸레버 슬래브의 철근은 내부 슬래브로 D10 철근을 150mm이하 간격으로 단면의 상하에 충분히 정착시키거나 내부슬래브의 상부철근과 겹침이음시켜야 하고 직각방향으로 D10 철근을 250mm 이하 간격으로 배근하여야 한다.

<표0308.1> 슬래브 배근 예시

구분	배근 예시
2층, 지붕층슬래브	(a) 1방향 슬래브 배근 (b) 2방향 슬래브 배근

0308.3 슬래브 개구부

슬래브에 개구부가 설치되는 경우에는 다음 ⑴, ⑵에 따라 보강하여야 하며 보강철근은 D13 철근을 사용한다. 보강철근은 개구부면으로부터 600mm 이상 연장하여 정착하여야 한다.

⑴ 개구부 크기가 각 방향으로 해당스팬의 1/6 이하 또한 600mm 이하인 경우 개구부에 의해 절단되는 철근과 같은 단면적의 철근을 개구부 양 쪽에 보강하여야 한다.

⑵ 개구부 크기가 각 방향으로 해당스팬의 1/6 이상 또한 600mm 이상인 경우 개구부 주위에 보를 설치하거나 또는 각 모서리에서 캔틸레버 슬래브로 가정하여 설계할 수 있다.

0308.4 지반에 지지되는 1층 바닥슬래브

⑴ 슬래브의 최소두께는 200mm 로 하며, 철근 배근은 슬래브 단면의 상하부에 두 직교방향으로 D10 철근이상, 간격 200mm 이하로 배치하여야 한다.

⑵ 슬래브의 하부철근 피복은 40mm로 한다.

⑶ 슬래브의 하부지반은 잘 다진 후 버림콘크리트를 타설하고 그 위에 바닥슬래브를 설치한다.

0309 콘크리트벽체

0309.1 일반사항

⑴ 콘크리트 벽체의 최소두께는 층고의 1/25이상이며, 150mm이상 이어야 한다.

⑵ 벽체의 길이가 600mm 이하이고 기둥의 역할을 하는 벽체의 경우에는 기둥의 철근상세를 따라야 한다.

⑶ 벽체의 철근은 상하벽체로 연속되거나 이와 교차하는 구조 부재인 바닥, 지붕, 기둥, 벽기둥, 부벽, 교차벽체 및 기초 등에 충분히 정착하여야한다.

0309.2 배근

⑴ 벽체배근은 양면에 수직, 수평방향으로 D10 이상의 철근을 300mm 이하의 간격으로 배치한다.

⑵ 벽체의 전체 단면적에 대한 최소 수직철근량은 단면적의 0.12% 이상이어야 한다.

⑶ 벽체의 전체 단면적에 대한 최소 수평철근량은 단면적의 0.2% 이상이어야 한다.

⑷ 모든 창이나 출입구 등의 개구부 주위에는  최소 철근량 이외에도 D16 이상의 철근을 2개 이상 배치하여야 하며, 그 철근은 개구부의 모서리에서 600mm 이상 연장하여 정착하여야 한다.

⑸ 벽체는 [그림 0309.1]에서 예시하는 단면을 사용할 수 있다.

[그림 0309.1] 철근콘크리트 벽체단면 예시

0310 계단슬래브

⑴ 계단슬래브 두께는 150mm 이상이어야 한다.

⑵ 계단슬래브의 진행방향 길이는 6m 이하이어야 하고, 계단참을 제외한 경사구간의 길이는 3.6m 이하이어야 한다.

⑶ 계단참에서는 경사구간과 접하는 모서리를 제외한 3개 모서리는 보나 벽체에 지지 하여야한다.

⑷ 계단슬래브의 철근은 양방향으로 단면의 상하부에 D13철근을 200mm 이하의 간격으로 배치한다.

⑸ 계단슬래브는 [그림 0310.1]에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다.

[그림 0310.1] 계단슬래브 설계 상세 예시

0311 기초

⑴ 지하층이 없는 건물의 독립기초 설계는 제6장과 다음사항을 만족하여야 한다.

① 1층 건물의 경우 부하면적이 35m2을 초과할 경우 각 변의 길이 2,000mm 이상, 두께 450mm 이상의 정사각형 기초로 하고, 부하면적이 35m2이하인 경우 각 변의 길이 1,800mm 이상, 두께 450mm 이상의 정사각형 기초로 한다.
2층 건물의 경우 부하면적이 35m2을 초과할 경우 각 변의 길이 3,000mm 이상, 두께 500mm 이상의 정사각형 기초로 하고, 부하면적이 35m2이하인 경우 각 변의 길이 2,700mm 이상, 두께 500mm 이상의 정사각형 기초로 한다.
부하면적이 20m2 이하인 독립기초는 35m2 이하인 기초길이에 0.8을 곱한 길이로 감소시킬 수 있다.

② ①에서 정의된 정방형 기초의 면적과 동일한 장방형 기초를 사용할 수 있다. 다만, 장변 대 단변의 비율은 2:1을 초과하지 않아야 한다.

③ 정방형 기초의 양방향 하부 주철근량은 1층 건물의 경우 900mm2/m 이상,  2층 건물의 경우 1,400mm2/m 이상으로 하여야 한다. 장방형 기초로 사용할 경우 장변방향 하부 주철근량은, 장변 대 단변의 비율에 비례하여 정방형 기초의 하부 주철근량의 1.5배까지 증가시켜야 한다.

④ 하부철근의 직경은 1층 건물의 경우 D16이상, 2층 건물의 경우 D19이상을 사용하고, 최대간격은 200mm 이하로 하여야 한다.

⑵ 기초는 <표 0311.1>에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다.

<표0311.1> 철근콘크리트 기초상세 예시

구분	기초 상세
1층 건물 (부하면적 35m2초과)
2층 건물 (부하면적 35m2초과)

⑶ 콘크리트벽체 하부에는 줄기초를 설치하여야 하며, 설계는 0407.3을 따른다.

0312 중간모멘트골조내진상세

0312.1 보

⑴ 기둥 또는 벽체와의 접합면에서의 보의 하부철근비는 상부철근비의 1/3 이상이어야 한다.

⑵ 보의 어느 위치에서나 상·하부철근비는 각각 양측 접합부의 접합면의 최대철근비의 1/5 이상이어야 한다.

⑶ 보의 양단에서 받침부재의 내측면부터 경간 중앙으로 부재깊이의 2배 길이 영역에는 후프철근을 배치하여야 한다.

⑷ 첫 번째 후프철근은 지지 부재면으로부터 50mm 이내의 구간에 배치하여야 한다. 후프철근의 상세는 0306.3⑷를 따른다.

⑸ 후프철근의 최대간격은 유효깊이의 1/4, 감싸고 있는 종방향철근의 최소지름의 8배, 후프철근지름의 24배, 300mm 중 가장 작은 값 이하이어야 한다.

⑹ ⑶에서 규정한 구간 이외의 부재 전길이에 걸쳐서 유효깊이의 1/2 이하의 간격으로 스터럽을 배치하여야 한다.

⑺ 중간모멘트골조의 보 배근상세 예시는 [그림 0312.1]과 같으며 중간모멘트골조에는 이 예시를 사용할 수 있다.

후프철근	스터럽

S≦d/4

≦8db

≦24dt

≦300mm

S≦d/2

스트럽

* h=부재깊이            S=횡방향철근의 간격

db=종방향철근의 지름  dt=횡방향철근의 지름

[그림 0312.1] 중간모멘트골조의 보 배근상세 예시

0312.2 기둥

⑴ 기둥의 양단부에서 접합면으로부터 길이 [eqn: l _{o} `]구간에 걸쳐서 후프철근을 배치하여야 한다. 여기서 길이 [eqn: l _o`]는 기둥 순높이의 1/6, 기둥단면의 최대치수, 450mm중 가장 큰 값 이상이어야 한다.

⑵ 기둥의 양단부에 배치된 후프철근의 수직간격 [eqn: s _{o} `]은 종방향철근지름의 8배, 후프철근 지름의 24배, 기둥단면의 최소치수의 1/2, 300mm 중에서 가장 작은 값 이하이어야 한다.

⑶ 첫 번째 후프철근은 접합면으로부터 ⑵에서 규정된 수직간격의 1/2 이내의 거리에 배치하여야한다.

⑷ 길이 [eqn: l _o`] 이외의 구간에서 횡보강철근의 간격은 0307.2를 따라야 한다.

⑸ 중간모멘트골조의 기둥 배근 상세는 [그림 0312.2]와 같으며 중간모멘트골조에는 이 예시를 사용할 수 있다.

s≦8db

≦24dc

≦hmin/2

≦300mm

lo≧h

≧Hn/6

≧450mm

h

* h=부재단면의 최대치수

Hn=기둥 순높이

db=종방향철근의 지름

dc=횡방향철근의 지름

hmin=기둥단면의 최소치수

[그림 0312.2] 중간모멘트골조의 기둥 배근상세 예시

제4장 조적조

0401 일반사항

⑴ 소규모 조적조 건축물이 이 지침에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 장에서 제시하는 지침에 따라 설계할 수 있다.

⑵ 설계도서에는 모든 벽체의 두께, 높이, 개구부 위치, 크기, 인방보와 테두리보의 상세가 정확히 표현되어야 하며, 현장에서 정확히 시공하여야한다.

0402 적용조건

제2장의 적용범위와 다음 조건을 모두 만족하여야 한다.

⑴ 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다.

⑵ 건축물의 높이는 6m 이하, 한 개층의 층고는 3m 이하이어야 한다.

⑶ 2층 건물인 경우 2층 내력벽의 단면은 수직적으로 1층 내력벽의 단면내에 있어야 한다.

⑷ 슬래브는 철근콘크리트 바닥으로 되어야 하고, 단변의 길이는 4.5m 이하여야 한다.

0403 재료 및 규격

0403.1 벽 돌

사용 벽돌은 KS기준이 정한 압축강도 및 기타 성능 이상의 것을 사용하여야 한다.

0403.2 콘크리트 및 철근

제3장의 0303을 따른다.

0403.3 모르타르

제7장의 0703.3을 따른다.

0403.4 줄눈

줄눈은 시멘트모르타르사용을 원칙으로 하며 시멘트중량은 모래중량의 1/3을 넘어야 한다.

0404 벽체

⑴ 건축물의 각층에 있어서 건축물의 길이방향 또는 너비방향의 조적구조인 내력벽으로 둘러 쌓인 부분의 바닥면적은 80㎡를 넘을 수 없다.

⑵ 내력벽의 길이는 10m를 넘을 수 없다.

⑶ 모든 내력벽의 두께는 190㎜ 이상이어야 한다.

⑷ 비내력벽은 90㎜로 시공할 수 있으나 벽량계산에서는 제외한다.

⑸ 가로방향과 세로방향의 내력벽을 각각 분류하여 길이를 합한 것을 각 방향 총벽체길이라 하고, 벽두께와 각 방향 벽체길이의 곱을 모두 합한 것을 총벽량이라 한다. 이 총벽량을 해당 층의 바닥면적으로 나눈 값을 벽율이라 하고 이 각 방향의 벽율은 <표0404.1>이상이어야 한다.

<표 0404.1> 조적벽체의 벽율 제한값

층수	층바닥면적
	80 ㎡ 이하	80 ㎡ 이상
1층	0.070	0.060
2층	0.063	0.054

0405 슬래브

철근콘크리트 슬래브의 설계는 0308에 따른다. 슬래브 두께 및 배근은 <표 0405.1>에 따른다.

<표 0405.1> 슬래브 두께 및 배근

	2방향슬래브 (단변방향경간 4.5m이하)	1방향슬래브 (단변방향경간 4.0m 이하)	1방향슬래브 (단변방향경간 4.5m 이하)
슬래브두께	150mm	150mm	150mm(양단부 연속조건) 165mm(1단 불연속조건)
단변방향 상부철근	D13@200	D13@200	D13@150
단변방향 하부철근	D10@200	D10@200	D10@150
장변방향 상부철근	D13@200	D10@200	D10@200
장변방향 하부철근	D10@200	D10@200	D10@200

0406 공간쌓기

공간쌓기를 하는 경우에는 내측벽체만 내력벽으로 간주한다. 단, 녹슬지 않는 재질의 연결철물을 사용하여 수직거리 400㎜, 수평거리 900㎜ 이하의 간격으로 내측과 외측 벽체를 서로 긴결하는 경우 내외 벽체 두께를 합한 값을 벽체의 두께로 인정할 수 있다.

0407 부재설계 상세

0407.1 보

모든 내력벽 상부에는 폭 200㎜, 길이400㎜이상의 철근콘크리트 보를 설치하여야 하며 [그림 0407.1]를 사용할 수 있다. 강재보 및 목재보를 사용할 때에는 별도의 구조 안전성을 검토하여야 한다.

[그림 0407.1] 테두리보 상세 예시

0407.2 개구부 인방보

상부에 아치 또는 코오벨을 설치하지 않은 개구부에는 철근콘크리트 또는 철골 인방보를 설치하여야 한다. 인방보의 최소 걸침길이는 100㎜ 이상이어야 하며, 폭은 200㎜이상, 높이는 개구부 폭의 1/10 이상, 최소 높이는 200㎜이상이어야 한다. 철근콘크리트 인방보는 [그림 0407.2]를 사용할 수 있다.

[그림 0407.2] 철근콘크리트 인방보 예시

0407.3 기초

⑴ 조적조의 내력벽에 대한 기초는 연속 줄기초로 하여야 한다.

⑵ 조적벽체 하부의 기초벽을 포함한 줄기초의 폭 및 두께는 해당벽체의 하중분담폭 [그림 0407.3]과 층수에 따라 <표 0407.1>로 하며, 철근배근은 [그림 0407.4]의 줄기초 배근 상세도를 사용 한다. 다만, 기초의 바닥은 지반의 동결융해로 인한 손상을 방지하기 위해 지반으로부터 1.0m 아래에 위치하여야 한다.

<표 0407.1> 줄기초의 크기

층 수	분담폭 (m)	기초폭 (mm)	기초두께(mm)
2층	3.2초과 4.5이하	1000	400
	1.6초과 3.2이하	800	400
	1.6이하	600	400
1층	모든벽체	600	400

[그림 0407.3] 평면도상 조적벽 하중분담폭

[그림 0407.4] 줄기초 배근도

0408 조적쌓기

0408.1 내력벽체 쌓기

내력벽체는 마구리와 길이면이 켜별로 교차되어 쌓는 것이 바람직하나, 최대 5켜중 한켜는 마구리 쌓기로 하여야한다.

0408.2 교차부 쌓기

내력벽체가 만나는 부위는 벽체와 벽체가 서로 70㎜이상 삽입되어 맞물려야 하며, 마구리와 길이면이 번갈아 나타나는 쌓기로 하여야한다.

0408.3 치장벽체 쌓기

치장벽체는 횡력에 의해 탈락되지 않도록 구조벽체와 긴결철물을 사용하여 충분히 긴결하여야한다.

0408.4 줄눈시공

⑴ 조적조 벽체의 줄눈은 통줄눈으로 시공하여서는 아니된다.

⑵ 수평·수직 줄눈은 충분히 충전되어 빈틈이 없도록 하여야 한다.

⑶ 치장줄눈은 구조줄눈이 시공된 후 별도로 시공하여야한다.

⑷ 줄눈의 두께는 10mm 내외로 하여야 한다.

제5장 강구조

0501 일반사항

⑴ 소규모 강구조 건축물이 이 장에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 장에서 제시하는 지침에 따라 설계할 수 있다.

⑵ 설계도서에는 모든 부재의 크기, 위치, 기둥중심, 요철부의 치수, 볼트의 크기 및 개수, 용접사이즈, 기타상세 등이 정확히 표현하여야한다.

⑶ 여기서 규정되지 않은 보, 기둥 및 접합부의 모든 상세는 건축구조기준의 강구조 일반규정을 만족해야 한다.

0502 적용조건

제2장의 적용범위와 다음 조건을 모두 만족하여야 한다.

⑴ 건물높이는 10m 이하, 한 개층의 층고는 5m이하이어야 한다.

⑵ 보와 기둥 부재는 열간압연 H형강을 사용하여야 한다. 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6m이하이고 최대경간은 8m이하이어야 한다.

⑶ 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 기둥부재의 강종을 SM490A 또는 SHN490으로 적용하여야 한다. 다만, 매립지역이거나 연약한 토사지반일 때는 이 지침을 적용할 수 없다.

⑷ 주요한 구조부재의 용접은 공장용접을 원칙으로 한다. 현장용접을 하여야 하는 경우 반드시 건축구조기술사 또는 용접관련 분야의 기술사에 의한 검사 및 확인을 받아야 한다.

0503 재료 및 규격

0503.1 강재

강구조에 사용되는 모든 구조용 강재는 KS 제품을 사용하여야 한다. 치수 규격은 KS D 3502를 만족하여야 하며, 강종은 <표 0503.1>에 나타낸 KS 표시인증 제품을 사용하여야 한다.

<표0503.1> 구조용 강종 규격

인장강도	강종	KS 규격
400MPa 이상	SHN400	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강
	SS400	KS D 3503 일반구조용 압연 강재
	SM400A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재
490MPa 이상	SHN490	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강
	SM490A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재

0503.2 볼트

⑴ 구조용 강재의 접합에 사용되는 모든 볼트는 F10T 고력볼트를 사용하며 인장력을 확인할 수 있는 방법에 의하여 볼트를 체결하여야 한다.

⑵ 작업장에서 볼트를 체결할 부재의 마찰면에는 마찰력의 감소를 가져올 우려가 있는 심한 녹, 흙 및 기름 등을 마찰면에서 제거하고 보호판으로 마찰면을 보호하여야 한다.

⑶ 볼트에 묻은 기름은 완전하게 제거하여 사용하여야 한다.

0503.3 용접

⑴ 용접봉의 항복강도는 용접하고자 하는 강재(모재)의 항복강도 이상의 것을 사용해야 한다. 이를 위해 SS400, SM400A, SHN400은 KSD 7004, F43 규격 이상의 용접봉을 사용하고, SM490A, SHN490은 KSD 7006, D50, D53 규격 이상의 용접봉을 사용하여야 한다.

⑵ [그림0503.1 (A), (B)]와 같이 맞댐용접을 하는 경우에는 접합되는 강판의 두께를 개선하여 완전 맞댐용접으로 하여야 한다.

⑶ [그림0503.1 (C)]와 같이 모살용접을 하는 경우 용접사이즈(S)는 용접되는 판 두께 중 얇은 판 두께를 초과하지 않도록 하며, 용접길이(L)는 요구되는 하중 전달에 무리가 없도록 충분한 길이를 확보하여야 한다.

⑷ 기둥에 접합하는 보의 플랜지와 두께 12mm 초과하는 보 웨브 및 기타 플레이트는 맞댐용접하여야 한다.

⑸ 두께 12mm 이하의 보 웨브 및 기타 플레이트는 모살용접하여야 한다.

⑹ 모살용접은 양쪽면을 용접함을 원칙으로 한다.

⑺ 모든 용접은 외관검사를 하고 도장 전 검사를 하여야 한다.

a : 개선각

t1, t2 : 모재두께

R, R1 : 루트간격

f : 루트면

s : 용접사이즈

[그림0503.1] 맞댐용접과 모살용접

0503.4 콘크리트 및 철근

슬래브, 기초와 벽체에 사용되는 콘크리트, 철근의 강도, 규격 및 품질은 제3장을 따른다.

0503.5 스터드

모든 보는 콘크리트 슬래브와 긴결하여야한다. 강재보와 콘크리트슬래브의 연결에 사용되는 스터드의 항복강도는 235MPa 이상이어야 하며, 강재보 플랜지에 설치한 스터드의 직경은 16mm이상, 스터드 간격은 300mm 이내, 콘크리트에 묻힘 길이는 100mm 이상이어야 한다.

0504 보

0504.1 보의 구분과 배치

⑴ 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5m를 초과하지 않아야 한다.

⑵ 작은보를 지지하는 큰보의 길이(기둥중심간 길이)는 6m이하이어야 한다. 작은보와 작은보를 지지하지 않는 큰보의 길이(기둥중심간 길이)는 8m이하이어야 한다.

0504.2 작은보

⑴ 작은보의 최소 깊이는 300mm이상이어야 하며, 보 길이의 1/18이상이어야 한다.

⑵ 작은보는 깊이에 따라 <표0504.1>에 제시한 H형강 단면 또는 그 이상의 휨성능(S[eqn: {} _{x}] 값 기준)을 가진 부재를 사용하여야 한다.

⑶ 작은보의 단부접합은 [그림0504.1]과 같이 웨브만을 접합하는 단순접합부로 한다.

⑷ 보의 볼트접합상세는 한국강구조학회의 고력볼트 표준접합설계편람 부록1 표준접합부설계표의 전강도설계법에 따른다. 다만, 이 지침에서 제시한 접합부를 따르면 안전한 것으로 평가할 수 있다.

<표0504.1> 작은보설계용 주요철골부재 일람표

표준단면치수	단위중량	단면적	단면2차모멘트		단면계수
H-HxBxt1xt2	kg/m	A(㎠)	I[eqn: {} _{x}](cm4)	I[eqn: {} _{y}](cm4)	S[eqn: {} _{x}](㎤)	S[eqn: {} _{y}](㎤)
H-300x150x6.5x9	36.7	46.78	7,209	508	481	67.7
H-294x200x8x12	56.8	72.38	11,338	1,600	771	160
H-350x175x7x11	49.6	63.14	13,600	984	775	112
H-400x200x8x13	66.0	84.12	23,700	1,740	1,190	174
H-450x200x9x14	76.0	96.76	33,500	1,870	1,490	187
H-500x200x10x16	89.6	114.2	47,800	2,140	1,910	214
H-600x200x11x17	106	134.4	77,600	2,280	2,590	228

연결플레이트

2-PL170x220x9t

수직스티프너-7t

[그림 0504.1] 큰보-작은보 접합부 예시

0504.3 큰보

⑴ 큰보의 최소 깊이는 350mm이상이어야 하며, 보 길이의 1/15이상이어야 한다.

⑵ 작은보를 지지하는 큰보는 작은보 깊이 이상이어야 한다.

⑶ 큰보는 깊이에 따라 <표0504.2>에서 제시하는 H-형강 단면 또는 그 이상의 휨성능(S[eqn: {} _{x}] 값 기준)을 갖은 부재를 사용하여야 한다.

⑷ 큰보-기둥 접합부는 [그림0504.2]～[그림0504.5]와 같이 공장에서 브라켓 형식으로 제작하여 현장에 반입 후 고력볼트를 사용하여 보이음을 하여야 한다. 이 때 보의 이음은 충분한 부재의 강도가 확보될 수 있도록 하여야 한다.

⑸ 큰보와 기둥을 연결하는 브라켓의 단면은 큰보와 동일한 단면을 사용하여야 한다. 기둥과 브라켓의 접합은 공장용접 접합을 사용하여야 하며, 브라켓 웨브와 플랜지를 모두 접합하는 모멘트접합으로 하여야 한다.

⑹ 보의 볼트접합상세는 한국강구조학회의 고력볼트 표준접합설계편람 부록1 표준접합부설계표의 전강도설계법에 따른다. 다만, 이 지침에서 제시한 접합부를 따르면 안전한 것으로 판단할 수 있다.

<표0504.2> 큰보설계용 주요철골부재 일람표

표준단면치수	단위중량	단면적	단면2차모멘트		단면계수
H-HxBxt1xt2	kg/m	A(㎠)	I[eqn: {} _{x}](cm4)	I[eqn: {} _{y}](cm4)	S[eqn: {} _{x}](㎤)	S[eqn: {} _{y}](㎤)
H-350x175x7x11	49.6	63.14	13,600	984	775	112
H-400x200x8x13	66.0	84.12	23,700	1,740	1,190	174
H-450x200x9x14	76.0	96.76	33,500	1,870	1,490	187
H-500x200x10x16	89.6	114.2	47,800	2,140	1,910	214
H-600x200x11x17	106	134.4	77,600	2,280	2,590	228

수평 연결판재

(보 플랜지 두께와 동일)

브라켓

[그림 0504.2] 작은보를 지지하는 큰보 브라켓-기둥 접합부 예시 (전용접-공장용접)

수평연결판재

(보 플랜지 두께와 동일)

브라켓

[그림 0504.3] 작은보를 지지하지 않는 큰보 브라켓-기둥 접합부 예시 (전용접-공장용접)

연결플레이트

웨   브: 2-PL165x200x9t

플랜지 : 2-PL285x170x9t

4-PL285x65x9t

[그림 0504.4] 큰보 이음 접합부의 고력볼트체결 예시(보 H-350x175)

연결플레이트

웨   브: 2-PL165x260x9t

플랜지 : 2-PL405x195x9t

4-PL405x70x12t

[그림 0504.5] 큰보 이음 접합부의 고력볼트 체결 예시(보 H-400x200)

0504.4 캔틸레버보

⑴ 기둥으로부터 돌출되는 캔틸레버보의 길이는 최대 1.5m이하 이어야 하며,  캔틸레버보의 크기는 내부로 연속되는 보의 크기와 같아야 한다.

⑵ 캔틸레버보와 기둥의 접합은 모멘트접합을 사용하며, 접합방법은 0504.3⑸에 따른다.

0505 기둥

⑴ 기둥은 기둥경간과 건물층수에 따라 <표0505.1>에 제시한 H형강 단면 또는 그 이상의 구조성능을 갖은 부재를 사용하여야 한다.

⑵ 기둥은 중간의 이음이 없는 하나의 부재로 제작하어야 한다.

⑶ 기둥에 접합되는 두 개의 직각방향의 큰보 중에서 더 큰 하중을 받는 보가 기둥의 플랜지에 접합되도록 기둥단면 방향을 결정한다. 작은보를 지지하는 큰보가 기둥의 플랜지에 접합하는 것이 일반적이다.

⑷ 기둥과 큰보 브라켓의 접합부위에는 [그림0504.2]와 [그림0504.3]과 같이 기둥 H형단면 내부의 브라켓 상하 플랜지의 위치에 수평연결재를 용접하여 배치하여야 하며 수평연결재의 두께는 브라켓 플랜지두께와 동일하게 하여야 한다.

<표0505.1> 기둥설계용 주요철골부재 일람표

표준단면치수	1층 건물		2층 건물
H-HxBxt1xt2	경간 6m 이하	경간 6m초과 8m 이하	경간 6m 이하	경간 6m초과 8m 이하
H-250x250x9x14	사용가능	불가	불가	불가
H-250x255x14x14	사용가능	불가	불가	불가
H-300x300x10x15	사용가능	사용가능	사용가능	불가
H-300x305x15x15	사용가능	사용가능	사용가능	불가
H-304x301x11x17	사용가능	사용가능	사용가능	불가
H-350x350x12x19	사용가능	사용가능	사용가능	사용가능

표준단면치수	단위중량	단면적	단면2차모멘트		단면계수
H-HxBxt1xt2	kg/m	A(㎠)	I[eqn: {} _{x}](cm4)	I[eqn: {} _{y}](cm4)	S[eqn: {} _{x}](㎤)	S[eqn: {} _{y}](㎤)
H-250x250x9x14	72.4	92.18	10,800	3,650	867	292
H-250x255x14x14	82.2	104.7	11,500	3,880	919	304
H-300x300x10x15	94.0	119.8	20,400	6,750	1,360	450
H-300x305x15x15	106	134.8	21,500	7,100	1,440	466
H-304x301x11x17	106	134.8	23,400	7,730	1,540	514
H-350x350x12x19	137	173.9	40,300	13,600	2,300	776

0506 슬래브

⑴ 슬래브의 설계는 0308에 따른다.

⑵ 슬래브는 스터드를 사용하여 강재보와 연결되어야하며 스터드의 배치는 0503.5에 따른다.

0507 기초 및 주각부

⑴ 철근콘크리트 독립기초는 0311과 제6장에 따른다.

⑵ 강재기둥과 기초를 연결하는 콘크리트 기둥단면의 한변의 길이는 [그림0507.1]과 [그림 0507.2]와 같이 해당방향의 강재기둥 단면의 길이보다 250mm이상 커야 하며, 베이스플레이트의 폭보다 100mm 이상 커야 한다.

⑶ 강재기둥과 기초를 연결하는 콘크리트 기둥의 주근은 8개의 D19 이상, 띠철근은 D10 철근을 150mm 이하의 간격으로 배근하여야 한다.

⑷ 강재기둥의 주각부는 [그림0507.1]과 [그림0507.2]와 같이 모멘트를 기초에 전달하는 고정주각으로 설계하여야 한다.

⑸ 주각부 베이스 플레이트의 크기는 앵커볼트의 위치를 고려하여 기둥형강의 각 방향 폭 보다 150mm이상 크게 하고, 두께는 2층 건물의 경우는 30mm이상, 1층 건물의 경우는 20mm이상을 적용한다. 베이스플레이트의 상세는 [그림0507.1]과 [그림0507.2]를 참조한다.

⑹ 앵커볼트의 크기와 개수는 2층 건물의 경우 직경 22mm이상의 앵커볼트를 6개 이상 사용하고, 1층 건물의 경우 직경 20mm이상의 앵커볼트를 6개 이상 사용한다. 앵커볼트의 정착은 기초의 하부까지 직경의 30배이상 연장되어 후크형태로 기초에 정착하여야한다. 앵커볼트의 배치와 상세는 [그림0507.1]과 [그림0507.2]를 참조한다.

⑺ 베이스 플레이트와 기둥의 접합은 공장용접하여야 한다.

6

6

[그림 0507.1] 2층 건축물(경간 6m 이하) 및  1층 건축물(경간 6m초과 8m 이하)의 기둥-기초 및 주각부 접합부 예시

6

6

[그림 0507.2] 2층 건축물(경간 6m초과 8m 이하)의 기둥-기초 및 주각부 접합부 예시

6

6

[그림 0507.3] 1층 건축물(경간 6m 이하)의 기둥-기초 및 주각부 접합부 예시

0508 접합상세 및 시공

⑴ 구조용강재의 모든 용접은 공장에서 실시하여야 하며, 현장에서는 고력볼트접합으로 부재를 연결하는 것을 원칙으로 한다.

⑵ 고력볼트접합에 사용하는 연결판재들의 두께의 합은 연결하는 웨브나 플랜지의 두께의 1.2배 보다 커야 한다.

⑶ 부재의 크기와 상세가 설계도면과 다르거나, 시공이 불가능한 경우 현장에서의 부재가공은 불가하며, 다시 공장에서 제작하도록 조치하여야 한다.

제6장 기초

0601 일반사항

⑴ 기초는 안정화된 지반에 설치되어야 하며, 매립토 등에는 설치할 수 없다.

⑵ 기초하부면의 바닥을 잘 고른 후 두께 50mm 이상의 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다.

⑶ 독립기초 및 줄기초의 저면위치는 동결심도 아래에 위치하여야 하며, 지표면으로부터 최소 1.0m 아래에 위치하여야 한다.

0602 기초의 형식 및 크기

⑴ 독립기초 및 줄기초의 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다.

⑵ 지하층 하부에 설치되는 매트기초는 7장을 따른다.

0603 기초판의 철근비

⑴ 독립기초 및 줄기초에는 각 방향 철근을 기초판의 하부에 배치하여야 하며, 하부철근의 피복두께는 최소 80mm 이상이어야 한다.

⑵ 지하층 하부에 설치되는 매트기초는 기초판의 상부와 하부에 각방향 철근을 배치하여야 한다.

⑶ 각 방향 최소철근비는 2%이상이 되어야 하며, 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다.

0604 기초판 철근의 정착

⑴ 기초판 모서리에서 기초 철근정착은 0305.4의 규정에 따라야 한다. 정착길이가 부족한 경우에는 90도 갈고리 정착을 하여야 한다.

⑵ 모든 기둥과 벽체의 수직철근은 기초판 하부까지 연장하여 90도 갈고리로 정착하여야한다.

제7장 지하구조

0701 일반사항

⑴ 소규모건축물의 지하층 구조설계는 국토해양부고시 건축구조기준을 따른다. 다만, 이 장에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 장에서 제시하는 기준에 따라 지하층을 설계할 수 있다.

⑵ 지하층 설계도서에는 지하층의 크기 및 위치, 지하층과 1층 바닥의 모든 부재의 크기 및 위치, 기둥 중심, 철근의 크기 및 위치, 기타 상세 등이 명확하게 표현하여야한다.

⑶ 이 장에서 규정하지 않은 재료 및 규격, 설계도서, 피복두께 및 철근상세 등은 각각 제3장 철근콘크리트 구조의 0303, 0304, 0305를 따른다.

0702 적용조건

⑴ 지하층의 구획은 1층의 기둥열을 연결한 선 또는 내력벽으로 연결한 선으로 구획하는 것을 원칙으로 한다, 이때 지하외벽과 인접하는 지하층이 없는 부분의 기둥 또는 내력벽의 기초깊이는 45도 이하의 흙의 안식각이 유지되도록 일정한 간격을 띄우거나 내림기초로 하여야 한다.

⑵ 지하층의 층고는 3.5m이하로 하여야 한다.

⑶ 지하층의 기둥 중심간 간격 또는 구조벽체와 기둥 중심과의 간격은 6.5m 이하 이어야 한다.

⑷ 지하수위는 지표면으로부터 1.5m 아래에 위치하여야 한다.

⑸ 경사대지일 경우 건축물에 접한 지표면의 최대 높이 차이는 1.5m이내 이어야 한다.

⑹ 1층 내력벽 또는 콘크리트벽 등 구조벽체는 지하층까지 연장하여야한다. 이때 지하벽체는 철근콘크리트로 하여야 하며 두께는 200mm 이상 이어야 한다.

0703 보

지하층이 있는 부분의 1층보는 0306의 2층보에 따른다.

0704 기둥

0704.1 기둥의 크기 및 배근

⑴ 기둥의 형태는 정사각형 단면으로 크기는 1층 기둥 단면크기, 500mm x 500mm중 큰 값으로 한다.

⑵ 기둥의 주근은 0307.1의 1층 기둥 철근 숫자와 동일하게 하며, 철근의 위치는 1층 기둥 철근과 동일하게 하여  철근이 지하층으로 연장되도록 하여야 한다.

⑶ 횡 보강철근은 0307.2 에 따른다.

⑷ 사각형단면과 동일이상의 단면적과 철근비를 갖는 원형기둥 또는 다각형 기둥을 사용할 수 있다.

⑸ 기둥단면을 ⑴항에서 규정한 단면적보다 크게 할 경우에는 증가된 면적비율에 반비례하여 ⑴과 ⑵에서 제시한 철근비를 감소시킬 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 철근비는 1% 이상이어야 한다.

0704.2 기둥의 예시단면

기둥의 단면은 다음 <표0707.1>에서 예시하는 단면을 사용할 수 있다.

<표0707.1> 철근콘크리트 기둥단면 예시

구분	구조단면
지하층기둥

0705 1층 슬래브

지하층이 있는 부분의 1층슬래브에 대한 규정으로서 0308에 따른다.

0706 콘크리트벽체

지하층에 있는 콘크리트벽체 중 토압을 받지않는 내부벽체에 대한 규정으로 0309에 따른다.

0707 지하외벽

⑴ 높이 3m초과 3.5m이하의 벽체는 두께 250mm이상으로 하고 각 부위별 철근비는 수직방향 외부철근 0.37%, 수직방향 내부철근 0.27%, 수평방향 내부철근 0.1%, 수평방향 외부철근 0.1% 이상으로 한다.

⑵ 높이 3m이하의 벽체는 두께 250mm이상으로 하고 각 부위별 철근비는 수직방향 외부철근 0.30%, 수직방향 내부철근 0.22%, 수평방향 내부철근 0.1%, 수평방향 외부철근 0.1% 이상으로 한다.

⑶ 지하외벽에 개구부를 설치할 경우 개구부의 크기가 600mm x 600mm 이하 이어야 하며, 개구부 보강근을 추가하여 보강해야 한다.

0708 기초

⑴ 지하층 하부에 위치하는 기초는 온통기초로 하며, 바닥을 고른후 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다.

⑵ 온통기초의 두께는 500mm이상 이어야 한다. 또한, 지하실 외벽으로부터 300mm이상 돌출되어야 하며, 건물평면 내부에 지하외벽이 있는 경우 기초가 500mm이상 돌출되도록 하여야 한다.

⑶ 온통기초의 철근비는 양방향으로 단면의 상하에 각각 균등히 배근하여야 하며, 2층일 경우 0.3%이상, 1층일 경우 0.2%이상 이어야 한다.